## Slide 1
学习任务5 底座的加工

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）识读底座的零件图样，清楚其加工要素。
（2）知道平面铣削的概念及刀具的选用。
（3）知道平面铣削时切削用量的选定。
（4）清楚G00、G01、G83、G80指令的编程格式及指令用途。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能正确使用G00、G01、G83、G80指令编写程序。
（2）能根据零件的加工要求制订底座的加工工艺。
（3）能在教师的指引下正确编写底座的加工程序。
（4）能选择合适的刀具加工底座零件。
（5）能正确选用量具测量底座零件尺寸。

## Slide 5: [素质目标]
（1）能够制订自我学习计划。
（2）能够与小组同学团结协作完成学习任务。
（3）能按5S要求做好物品的整理与清洁工作。
（4）能够做到安全文明生产。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）具备团队合作精神，积极参与小组讨论与学习。
（2）具备环保意识，学习过程中不浪费学习资源。
（3）具备良好的职业意识，能按照教师的要求，刻苦训练，按质、按时完成零件加工。
（4）对加工过程中产生的各类生产垃圾，能有效分类并按要求投放。

## Slide 7: [任务描述]
底座在滑动夹具机构中是一个起固定支承作用的零件，底座上的4个螺钉沉孔用于安装螺钉连接固定钳身，底座提供了滑动夹具的平稳工作平台，保证了机构运行的稳定与安全。
数控铣床能高效、准确地进行大平面和孔的加工，根据毛坯尺寸，要求对底座进行数控铣削加工。零件图样如图5-1所示。

## Slide 8
图5-1 底座零件图

## Slide 9: [任务分析]
1.制订工作计划
利用数控铣削技能完成底座的制作，分别需要完成准备毛坯，选取工具、量具、刀具，制订加工工艺，编写加工程序，加工零件，质量检测，5S现场作业，填写生产任务工单八项内容，请完善表5-1工作计划表中的相关内容。
2.选取加工设备及物料
请根据底座的零件图及工作计划，选取加工底座零件所需要毛坯、数控设备、刀具、量具等，并填写在表5-2中。

## Slide 10: [知识准备]
1.平面铣削的概念及刀具选用
平面铣削加工通常是指对工件上的各类平面进行铣削并达到一定表面质量要求的加工。
铣削加工平面可用端铣和周铣两种方法，如图5-2所示。
端铣法的生产效率和铣削质量均比周铣高，因此一般采用端铣法。铣削加工大面积的平面时使用面铣刀端铣，小面积平面铣削可使用立铣刀端铣。

## Slide 11
面铣刀的圆周表面和端面均有切削刃，端部切削刃为副切削刃。面铣刀的直径较大（φ50~φ500 mm），常制成套式镶齿结构(将刀齿和刀体分开)，刀体采用40Cr制作，可长期使用。如图5-3所示为硬质合金可转位刀片面铣刀。这种铣刀结构成本低，制作方便，刀刃用钝后，可直接在机床上转换刀刃或更换刀片。可转位刀片面铣刀刀片定位精度高、夹紧可靠、易排屑、更换刀片迅速，各定位、夹紧元件通用性好，方便制造、使用等。

## Slide 12
2.平面铣削切削用量的确定
平面铣削时切削用量选择得是否合理，将直接影响到铣削加工的质量。平面铣削分粗铣、半精铣、精铣三种情况。
（1）平面粗铣时切削用量的确定原则
平面粗铣加工时，工件余量多，质量要求低，选择切削用量时主要考虑工艺系统刚性、刀具使用寿命、机床功率、工件余量大小等因素。

## Slide 13
①确定Z向切削深度和切削宽度
铣削无硬皮的钢料时，Z向切削深度一般选3~5 mm ；铣削铸钢或铸铁时，Z向切削深度一般选5~ 7 mm。切削宽度可根据工件加工面的宽度尽量一次铣出， 当切削宽度较小时，Z向切深可相应增大。
②确定每齿进给量
选择较大的每齿进给量有利于提高粗铣效率，但同时应考虑到当选择了较大的Z向切削深度和切削宽度后工艺系统刚性是否足够。
③确定铣削速度
当Z向切削深度、切削宽度、每齿进给量选择均较大时，受机床功率和刀具耐用度的限制，一般选择较低的铣削速度。

## Slide 14
（2）平面精铣时切削用量的确定原则
平面精铣时，切削用量选择侧重考虑表面粗糙度的要求。当表面粗糙度Ra在1.6~ 3.2μm范围内时，平面类零件一般采用粗、精铣两次加工。经过粗铣加工后，精铣加工的余量一般为0.5~ 2 mm，考虑到工件表面的质量要求，一般选择较小的每齿进给量。此时，因加工余量较少，应尽量选择较大铣削速度。

## Slide 15
当表面粗糙度Ra在0.4~0.8μm范围时，平面精铣时的切削深度一般为0.5 mm左右。每齿进给量一般选较小值(高速钢铣刀为0.02 ~ 0.05 mm,硬质合金铣刀为0.10~ 0.15mm)。铣削速度在推荐范围内选最大值。如当采用高速钢铣刀铣削一般中碳钢或灰口铸铁时，铣削速度在20~ 40 m/min之间选较大值；当采用硬质合金铣刀铣削上述材料时，铣削速度在90 ~150 m/min之间选较大值。

## Slide 16
3.常用编程指令
（1）快速定位指令G00
G00指令是以点定位控制方式从刀具所在点快速移动到下一个目标位置。
1)指令格式
G00 X Y Z ；
式中，X、Y、Z为刀具目标点的坐标；绝对方式时为目标点的绝对坐标，增量方式时为目标点相对于前一点的增量坐标。

## Slide 17
2）指令说明
①G00一般用于加工前的快速定位和加工后的快速定位。
②G00为快移速度，是由机床参数设定的，不用F设定。
③G00为模态功能，可由G01、G02、G03等同一组的G代码注销。
④快速定位的目标点不能选在工件上，一般要距离工件表面5~ 10mm。
⑤在执行G00指令时，由于各轴均以各自的速度移动，不能保证各轴同时到达终点，因而联动直线轴的合成轨迹不一定是直线，如图5-4所示。因此操作者必须格外小心，以免刀具与工件或夹具发生碰撞。一般情况下是先把Z轴移动到安全高度，再执行X、Y方向的G00指令。

## Slide 18
3）编程实例
如图5-4所示，刀具快速从点A移动到点B的编程方式如下。
铣刀从点A快速移动到点B
①绝对坐标编程方式:G90 G00 X90 Y45；
②相对坐标编程方式:G91 G00 X70 Y30；
图5-4 G00走刀路线

## Slide 19
（2）直线插补指令G01
使用直线插补指令可使刀具从当前点沿直线移动到指令规定的终点，移动的速度由F规定。
1）指令格式
G01 X Y Z F ；
式中， X、Y、Z为刀具目标点的坐标；绝对方式时为目标点的绝对坐标，增量方式时为目标点相对于前一点的增量坐标。
2）指令说明
①F为合成进给速度，单位一般为mm/min。
②G01指令刀具以坐标轴联动的方式，按F指定的合成进给速度，从当前位置沿直线移动到程序段指定的终点。G01为模态代码，可由G00、G02、G03等同一组的G代码注销。

## Slide 20
3）编程实例
如图5-5所示，刀具从点A线性进给到点B的编程方式如下。
铣刀从点A线性进给到点B
①绝对坐标编程方式:G90 G01 X90 Y45 F100；
②相对坐标编程方式:G91 G01 X70 Y30 F100；
图5-5 G01走刀路线

## Slide 21
⑷编程实例 如图5-6所示，刀具快速从点A移动到点B的编程方式如下。 ① 绝对坐标编程方式： G00 X18 Z2; ② 相对坐标编程方式： G00 U-62 W-58; ③ 混合坐标编程方式： G00 U-62 Z2;或G00 X18 W-58;
图5-6刀具移动轨迹示意图

## Slide 22
（3）深孔往复排屑钻孔指令G83
该循环执行深孔钻削加工，执行间歇切削进给到孔的底部，钻孔过程中从孔中排除切屑。
1）指令格式
G98/G99 G83 X Y Z R Q F K__；
式中，G98/G99：返回位置；
X、Y：孔的位置；
Z：孔底位置；
R：参考平面的高度；
Q：每次钻削深度；
F：进给速度；
K：重复次数，未指定时默认为1次。

## Slide 23
2）指令说明
G83指令适用于深孔加工，孔加工动作如图5-6所示，每次刀具间歇进给后退至R平面，每次钻削深度为“Q”（增量值，用正值表示，负值无效）。下次进刀，快速进刀到上次孔深减去d（安全距离）值处，再转为切削进给。D值已放置在数控系统中，无须用户设定。
图5-6 G83指令动作

## Slide 24
（4）取消固定循环指令G80
固定循环指令是模态指令，可用G80指令取消循环。此外， G0O、G01、G02、G03也能起到取消固定循环指令的作用。
编程实例
如图所示，利用G83和G80指令编写孔的数控铣床加工程序。

## Slide 25
使用φ10mm麻花钻头钻通孔程序：

## Slide 26: 【任务实施】
1.识读零件图样
（1）图样分析
由图5-1可知，该零件为平面类零件，外形为矩形，加工上下表面和4个沉孔，零件结构合理。由零件图可看出，需要保证十字形凹槽尺寸60mm×20mm、深度5mm，4个φ7mm沉孔的定位尺寸7.5mm、92.5mm、35mm，零件厚度尺寸（12±0.05）mm，两表面的表面粗糙度均为Ra1.6μm。总之，底座零件结构简单，但尺寸精度和表面粗糙度要求较高。
（2）确定工件毛坯
根据图5-1可知，毛坯材料为铝材。根据零件的外形尺寸，确定的毛坯尺寸规格为110mm×65mm×20mm。

## Slide 27
2.制订工艺路线
3.编写程序
4.加工底座